ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС №23

Предварительная грунтовочная окраска фасадов деревянных домов

ГРУНТОВАНИЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ НЕПРОЗРАЧНЫМ

МЕТОДОМ

| № | Наименование операции | Характеристики и условия | Наименование материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропитка | Окунанием, распылением, кистью или валиком. Температура воздуха, поверхности и краски выше +15°, относительная влажность ниже 80%. | Текнол Аква 1410-01 | Допускается разбавление водой 1:1 Расход ~ 100-125мл/м.2 можно пропустить. |
| 2 | Сушка | Время высыхания при +23 °- 1 час. |  | Min t = +5° |
| 3 | Нанесение грунта | Распылением или кистью. Температура воздуха, поверхности и краски выше +5°, относительная влажность ниже 80%. Перед нанесением тщательно перемешать. | Текнол 1881. | Разбавление водой 1:1 Расход ~125 мл/м.2 Нанесение одним слоем. |
| 4 | Сушка | Время высыхания при +23° На ощупь – 1 час |  | Min t = +5° |

Повторную окраску можно проводить как дисперсионными, так и масляными красками.

Преимущество использования грунта Текнол 1881 для отделки в деревянном домостроении:

- Позволяет увеличить время между строганием и окрашиванием древесины до полугода практически без потери адгезии            (лабораторный тест)                                                                                                                         (В соответствии с европейскими нормами RT 21-10492, RYL 2001/353 грунтование должно проводиться в течение 60 часов после строгания)

- Позволяет проводить последующую отделку лакокрасочными материалами на следующий сезон.

- Снижает растрескивание древесины.

- Позволяет штабелировать окрашенные заготовки без сушки грунта, при этом слипания заготовок не происходит.

- Минимальная температура нанесения и сушки +5 град. С

- Содержит фунгицидные добавки