|  | YL---C203/NTR |
| --- | --- |
| Водоразбавимый грунт для наружных работ обработка торцов |  |

| Основные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Хорошая паропроницаемость |  |  |  |  | - Высокие водоотталкиющие показатели |  |  |  |
| - Высокая эластичность пленки |  |  |  |  | - Может колероваться - Можно наносить распылением или кистью |  |  |  |
| Версии: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YL M203/NTR | Прозрачный |  |  |  |  |  |  |  |

| Область применения: | - Окна - Ставни - Входные двери - Беседки | - Балки - Заборы - Бревна - Деревянное домостроение | - Садовая мебель - Балконы - Малые архитектурные формы |
| --- | --- | --- | --- |
| Способ нанесения: | Распыление (воздушное). Кисть. |  |  |
| Рецептура смешивания: | Готов к использованию. При необходимости разбавить водой от 4 до 6% |  |  |

| ## Физические, химические характеристики (23 °C) |  |  | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Сухой остаток (%) | Прозрачный 541 |  | # Вес жидкого слоя при вертикальном нанесении | до 200 |
| Плотность (кг/л) | 1.15  0,03 |  | Рекомендованное число слоев | 2 - 3 |
| Вязкость, Брукфильд (mPas) | 8000950 (G5 V10) |  | Интервал между слоями | 2 ч - 3 ч |

| Параметры сушки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушка при 23°C и влажности 45 – 65%: 140 г/м2 |  |  | ##### Ускоренная сушка: 150 г/м2 |  |  |
| От пыли | 45 минут |  |  | Температура | Время |
| Сухой на ощупь | 1 час |  | Обдув | 25 °C | 10 мин |
|  |  |  | До следующего покрытия | 30 мин |  |

##### Внимание:

- Тщательно перемешать перед употреблением - Если продукт хранится при температуре от 5 до 35°C срок годности 16 месяцев - При нанесении материала, температура окрашиваемой поверхности, материала и атмосферы должна быть не ниже 10°C. В противном случае качество поверхности ухудшится - Инструменты после использования промыть водой, сухие плёнки удаляются с помощью детергента AYM460 – нанести, оставить на ночь, смыть водой. - Остатки не сливать в канализацию. Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

| Что делать для….. | ###### Добавить | ###### % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | ###### Грамм на 25 литров |
| Замедления сушки | AY---M444 | 0,5 - 1 | 125 - 250 |
| Увеличения вязкости или тиксотропности | AY---M454 | 0,2 – 0,4 | 50 - 100 |