ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС №33

Огнезащитная окраска фасадов деревянных домов                     (вертикальные поверхности)

НЕПРОЗРАЧНОЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТЕКНОСЕЙФ 2407-00 и

НОРДИКА ЭКО 3330-03

| № | Наименование операции | Характеристики и условия | Наименование материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шлифовка | Зернистость абразива Р 80-120 |  |  |
| 2 | Пропитка | Окунанием, распылением, кистью или валиком. Температура воздуха, поверхности и краски выше +15°, относительная влажность ниже 80%. | Текнол Аква 1410-01 | Допускается разбавление водой 1:1 Расход ~ 100-125мл/м.2 можно пропустить. |
| 3 | Сушка | Температура воздуха +23° относительная влажность 50-70% Время высыхания - 1-1.5 час. |  | Min t = +5° |
| 4 | Шлифовка | Зернистость абразива Р 120-150 |  |  |
| 5 | Нанесение грунта | Распылением, валиком или кистью. Температура воздуха, поверхности и краски выше +5°, относительная влажность ниже 80%. Перед нанесением тщательно перемешать. | Текносейф 2407 белый | Расход 250 мл/м2. Толщина мокрой пленки 250 мкм ( 1х250 или 2х125 ) |
| 6 | Сушка | Время высыхания при +23° - 1-2 часа |  | Min t = +5° |
| 7 | Обработка торцов | Распылением, валиком или кистью. Температура воздуха, поверхности и краски выше +5°, относительная влажность ниже 80%. Время высыхания при +23° - 1.5часа | Текнол JRM. Цвет: бесцветный или колерованный | Расход ~ 300-500мл/м.2 Наноситься в 2-3 слоя с промежуточной сушкой. |
| 8 | Шлифовка | Зернистость абразива Р 120-150 |  |  |
| 9 | Нанесение 1-го слоя | Распылением, валиком или кистью. Температура воздуха выше +10° , относительная влажность ниже 80%. | Нордика Эко 3330-03 Цвет: любой по каталогу RAL, NCS, TEKNOMIX и пр. | Расход ~ 125-140мл/м.2 Допускается добавление до 10 % воды. |
| 10 | Сушка | Время высыхания при +23° - 1 час Нанесение следующего слоя через 24 часа |  | Избегать попадания на окрашиваемую поверхность солнечных лучей. Min t = +5° |
| 11 | Нанесение 2-го слоя | Распылением, валиком или кистью. Температура воздуха выше +10° , относительная влажность ниже 80%. | Нордика Эко 3330-03 Цвет: любой по каталогу RAL, NCS, TEKNOMIX и пр. | Расход ~ 125-140мл/м.2 Допускается добавление до 10 % воды. |
| 12 | Сушка | Время высыхания при +23° - 1 час |  | Избегать попадания на окрашиваемую поверхность солнечных лучей. Min t = +5° |

Долговечность покрытия от 10 лет.