ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС №32

Лессирующая окраска фасадов деревянных домов

ЛЕССИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ВИСАСОЛ

| № | Наименование операции | Характеристики и условия | Наименование материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шлифовка | Зернистость абразива Р 80-100 |  |  |
| 2 | Нанесение 1-го слоя. | Распылением, валиком или кистью. Температура воздуха, поверхности и краски выше +15°, относительная влажность ниже 80%. | VISASOL колерованный | Расход 100-120 мл/м.2 При необходимости разбавить водой 50%-100% |
| 3 | Сушка | Время высыхания при +23° - 1-2 часа. |  | Min t = +5° |
| 4 | Шлифовка | Зернистость абразива 120-150 |  |  |
| 5 | Нанесение 2-го слоя. | Распылением или кистью. Температура воздуха, поверхности и краски выше +15°, относительная влажность ниже 80%. | VISASOL колерованный | Расход 100-120 мл/м.2 При необходимости разбавить водой 50%-100% |
| 6 | Сушка | Время высыхания при +23° - 1-2 часа. |  | Min t = +5° |
| 7 | Обработка торцов. | Распылением, валиком или кистью Температура воздуха, поверхности и краски выше +5°, относительная влажность ниже 80%. Время высыхания при +23 °-1.5 часа. | Текнол JRM Цвет: бесцветный или колерованный. | Расход ~ 300-500мл/м.2 Наноситься 2-3 слоя с промежуточной сушкой. |

Долговечность покрытия от 3 лет.