ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС №31

Лессирующая окраска фасадов деревянных домов

ЛЕССИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ НОРДИКА ЭКО 3330-12

| № | Наименование операции | Характеристики и условия | Наименование материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шлифовка | Зернистость абразива Р 80-120 |  |  |
| 2 | Пропитка | Окунанием, распылением, кистью или валиком. Температура воздуха, поверхности и краски выше +15°, относительная влажность ниже 80%. | Текнол Аква 1410-01 | Допускается разбавление водой 1:1 Расход ~ 100-125мл/м.2 можно пропустить. |
| 3 | Сушка | Температура воздуха +23 ° относительная влажность 50-70% Время высыхания – 1-1.5 час. |  | Min t = +5° |
| 4 | Обработка торцов. | Распылением, валиком или кистью Температура воздуха, поверхности и краски выше +5°, относительная влажность ниже 80%. Время высыхания при +23 °-1.5 часа. | Текнол JRM Цвет: бесцветный или колерованный. | Расход ~ 300-500мл/м.2 Наноситься 2-3 слоя с промежуточной сушкой. |
| 5 | Шлифовка | Зернистость абразива Р 120-150 |  |  |
| 6 | Нанесение 1-го слоя. | Распылением, валиком или кистью. Температура воздуха, поверхности и краски выше +15°, относительная влажность ниже 80%. | Нордика Эко 3330-12 колерованный | Расход 125 мл/м.2 |
| 7 | Сушка | Время высыхания при +23° - 1-2 часа. |  | Min t = +5° |
| 8 | Шлифовка | Зернистость абразива Р 120-150 |  |  |
| 9 | Нанесение 2-го слоя. | Распылением или кистью. Температура воздуха, поверхности и краски выше +15°, относительная влажность ниже 80%. | Нордика Эко 3330-12 колерованный | Расход 125 мл/м.2 |
| 10 | Сушка | Время высыхания при +23° - 1-2 часа. |  | Min t = +5° |

Долговечность покрытия  4 -6 лет.