|  | YO-XXM838 |
| --- | --- |
|  | ### Водоразбавимый самогрунтующийся лак для паркета |

| Основные характеристики: |  |
| --- | --- |
| - Превосходная износостойкость | - Прекрасная растекаемость |
| - Не желтеет | - Длительная жизнеспоспособность |

| YO-20M838 | 20 % блеск |  | ##### YO-50M838 | 50 % блеск |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Область применения: | - Паркет |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Метод нанесения: | Ручные валики или кисть |  |  |
| Рецептура смешивания: | Может использоваться как однокомпонентный материал, можно добавить также 10% отвердителя YC---M403. При нанесении валиками рекомендуется добавить до 10% водопроводной воды. При высокой окружающей температуре рекомендуется добавить 5% замедлителя AY---M445 |  |  |

| ## Физико-химические характеристики (23 °C) |  |  | Технические характеристики: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Сухой остаток (%) | 32 ± 1 |  | Рекомендованное число слоев | до 3 |
| Плотность (кг/л) | 1,030 ± 0,030 |  | Рекомендованный вес жидкого слоя (г/м2) | от 60 до 100 |
| Вязкость DIN 4 (сек) | 20 ± 3 |  | Интервал между слоями | 2 часа |
| pH | 7,0 - 8,0 |  | Укрывистость (м2/литр) | 10 - 18 |

| Параметры сушки: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сушка при 20°C и влажности 45 – 65 % : 120 г/м2 |  |  | ##### Ускоренная сушка: 100 g/m2 |
| От пыли | 60 мин. |  | Не рекомендуется |
| На отлип | 90 мин |  |  |
| Складирование | 24 ч. |  |  |
| До шлифовки | 4 ч. |  |  |
| Нанесение последующих слоев | 90 мин. - 4 ч.(без шлифовки) |  |  |

Подготовка поверхности : Поверхность должна быть очищена от следов масел, воска, смол. Трещины и сколы выравниваются связующим для паркетной шпаклевки YL-M574 в смеси с древесной пылью. Поверхность шлифуется зерном Р150. При тонировании основания должны использоваться только нерастворимые пигменты.

Инструкции по нанесению: Рекомендуется добавлять YC---M403 при перемешивании. Первый слой рекомендуется разбавлять 5% водопроводной воды. Рекомендуется частично или полностью заменить воду на замедлитель AY M450 при использовании YOxxM838 в жаркую погоду. Первый слой можно шлифовать не ранее чем через 4 часа зерном Р180. Шлифовку между 2 и 3 слоем можно не производить, если интервал между их нанесением не более 4 часов. При окраске пород с высоким содержанием масел (ироко, мербау) рекомендуется использовать грунт-изолятор YL M574 в качестве 1 слоя. Примечание: жизнеспособность рабочей смеси с отвердителем 4 часа. Износостойкость снижается при использовании материала как однокомпонентного.

##### Общие требования:

- Перед применением хорошо перемешать. - Продукт хранится при температуре от 5 до 35°C не более 12 месяцев. - При нанесении температура продукта, отделываемой поверхности и окружающей среды должна быть не ниже15°C. Покрытия, нанесённые при более низкой температуре, имеют пониженные химическую и механическую стойкость. - Покрасочные инструменты промываются водой. При необходимости удаления сухих плёнок используется реагент AY M460 – наносится на окрашенную поверхность, оставляется на ночь, затем смывается водой.

| Для того чтобы…… | ###### Добавить | ###### % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | ###### Грамм на 5 литров |
| Улучшить растекаемость | AY M445 | 2 - 10 | 100 - 500 |
| ##### Избавиться от кратеров | ###### AY M457 | 0,2 - 1 | 10 - 50 |